检 验 报 告 单

Inspection report

| 顾客名称 Customer | 天津市天风实业有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料牌号 Brand | GP-1231 | 材料名称 Description | PC/ABS合金（本体浅灰） |
| 材料颜色 Color | SH001 | 材料批号 LOT No | 2025092704 |

| 检测项目 Items | 单位 Unit | 执行标准 Method Standard | 目标值 target value | 检验结果 Result |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度(Density) | g/cm3 | GB/T 1033 | 1.10±0.2 | 1.10 |
| 熔体流动速率（Melt Flow Rate） | g/10min | GB/T 3682 | 8.0±2 | 8.3 |
| 拉伸强度(Tensile Strength ) | MPa | GB/T 1040 | ≥40 | 44 |
| 断裂伸长率(Tensile Elongation) | % | GB/T 1040 | ≥45 | 57 |
| 弯曲强度(Flexural Strength) | MPa | GB/T 9341 | ≥70 | 71.2 |
| 弯曲模量(Flexural Modulus) | MPa | GB/T 9341 | ≥2000 | 2213 |
| 简支梁无缺口冲击强度（20℃） (Charpy impact strength ) | kJ/m2 | GB/T 1043 | NB | NB |
| 简支梁缺口冲击强度 (Charpy Notched Impact ) | kJ/m2 | GB/T 1043 | ≥20 | 42 |
| 维卡软化温度（VST） | ℃ | GB/T 1634 | ≥100 | 102 |
| 洛氏硬度（Rockwell hardness） | MPa | GB/T 3398 | 110±10 | 112 |
| 燃烧性能(Flammability) | mm/min | GB 8410 | ＜100 | 60 |
| 结论 Conclusion： 合格 |  |  |  |  |

检验者（Inspector）:                  审核(Checker):

日期：  2025.09.28                     日期：2025.09.28