检 验 报 告 单

Inspection  report

| 材料名称: Description | PP+EPDM-T20(YS269浅灰色) | 材料牌号: Brand | CP213 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料色号: Color No | 2096-P6 | 生产批号: LOT No | 2024030103 |

| 检测项目 Items | 测试方法 Test Methods | 检测条件 Test Conditions | 单位 Unit | 检验结果 Test esults |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔融指数Melt Index | GB/T 3682 | 230℃/ 2.16Kg | g/10min | 13.6 |
| 密度 Density | GB/T 1033 | 23℃ | g/cm3 | 1.064 |
| 拉伸强度 Tensile Strength | GB/T 1040 | 50mm/min | MPa | 20.2 |
| 断裂伸长率Elongation at break | GB/T 1040 | 50mm/min | % | 68.1 |
| 弯曲强度Flexural Strength | GB/T 9341 | 2mm/min | MPa | 28.4 |
| 弯曲模量Flexural Modulus | GB/T 9341 | 2mm/min | MPa | 1505 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 Izod Notched Impact | GB/T 1843 | 23℃,5.5J | kJ/m2 | 10.2 |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 Izod Notched Impact | GB/T 1843 | 23℃,5.5J | kJ/m2 | NB |
| 判定结论： | 合格 |  |  |  |

检验者:                  审核者:                 检验专用章：

日  期：  2024.03.02       日  期：2024.03.02