检 验 报 告 单

Inspection  report

| 材料名称: Description | 增强PP 本色 | 材料牌号: Brand | RF-1433GF30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料色号: Color No | 0054-P7 | 生产批号: LOT No | 2024072403 |

| 检测项目 Items | 测试方法 Test Methods |  | 检测条件 Test Conditions | 单位 Unit | 检验结果 Test esults |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔融指数Melt Index | GB/T 3682 |  | 230℃/ 2.16Kg | g/10min | 1.2 |
| 密度 Density | GB/T 1033 |  | 23℃ | g/cm3 | 1.116 |
| 拉伸强度 Tensile Strength | GB/T 1040 |  | 5mm/min | MPa | 61.1 |
| 断裂伸长率Elongation at break | GB/T 1040 |  | 5mm/min | % | 22.8 |
| 弯曲强度Flexural Strength | GB/T 9341 |  | 2mm/min | MPa | 80.5 |
| 弯曲模量Flexural Modulus | GB/T 9341 |  | 2mm/min | MPa | 4435 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 Izod Notched Impact | GB/T 1843 |  | 23℃,5.5J | kJ/m2 | 24.5 |
| 判定结论： |  | 合格 |  |  |  |

检验者:                  审核者:                 检验专用章：

日  期： 2024.07.27       日  期： 2024.07.27