检 验 报 告 单

Inspection  report

| 材料名称: Description | 无卤阻燃PC/ABS 灰 | 材料牌号 Brand | HF-1210 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料色号Color No | 2030-CS3 | 生产批号LOT No | 2024050504 |

| 检测项目 Items | 测试方法 Test Methods | 检测条件 Test Conditions | 单位 Unit | 检验结果 Test esults |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔融指数Melt Index | GB/T 3682 | 260℃/ 2.16Kg | g/10min | 13.1 |
| 密度 Density | GB/T 1033 | 23℃ | g/cm3 | 1.187 |
| 拉伸强度 Tensile Strength | GB/T 1040 | 50mm/min | MPa | 60.4 |
| 断裂伸长率Elongation at break | GB/T 1040 | 50mm/min | % | 48.2 |
| 弯曲强度Flexural Strength | GB/T 9341 | 2mm/min | MPa | 83.2 |
| 弯曲模量Flexural Modulus | GB/T 9341 | 2mm/min | MPa | 2411 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 Izod Notched Impact | GB/T 1843 | 23℃,5.5J | kJ/m2 | 33.9 |
| 燃烧性能Flammability | UL-94 | 1.5mm |  | V0 |
| 判定结论： | 合格 |  |  |  |

检验者:                        审核者:

日  期： 2024.05.06             日  期：2024.05.06