检 验 报 告 单

Inspection  report

| 材料名称: Description | 无卤阻燃PC/ABS 本色 | 材料牌号 Brand | HF-1210UV |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料色号Color No | / | 生产批号LOT No | 2025112104 |

| 检测项目 Items | 测试方法 Test Methods | 检测条件 Test Conditions | 单位 Unit | 检验结果 Test esults |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔融指数Melt Index | GB/T 3682 | 260℃/2.16 Kg | g/10min | 15.4 |
| 密度 Density | GB/T 1033 | 23℃ | g/cm3 | 1.185 |
| 拉伸强度 Tensile Strength | GB/T 1040 | 50mm/min | MPa | 60.3 |
| 断裂伸长率Elongation at break | GB/T 1040 | 50mm/min | % | 78.3 |
| 弯曲强度Flexural Strength | GB/T 9341 | 2mm/min | MPa | 80.6 |
| 弯曲模量Flexural Modulus | GB/T 9341 | 2mm/min | MPa | 2302 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 Izod Notched Impact | GB/T 1843 | 23℃,5.5J | KJ/m² | 48 |
| 燃烧性能Flammability | UL-94 | 1.5mm |  | V0 |
| 判定结论： | 合格 |  |  |  |

检验者:                  审核者:

日  期： 2025.11.21        日  期：2025.11.21