检 验 报 告 单

Inspection  report

| 材料名称: Description | 改性PP（4136A） | 材料牌号: Brand | CP323 |
| --- | --- | --- | --- |
| 材料色号: Color No | 3203-P2 | 生产批号: LOT No | 2025121504 |

| 检测项目 Items | 测试方法 Test Methods | 检测条件 Test Conditions | 单位 Unit | 检验结果 Test esults |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔融指数Melt Index | GB/T 3682 | 230℃/ 2.16Kg | g/10min | 19.7 |
| 密度 Density | GB/T 1033 | 23℃ | g/cm3 | 1.097 |
| 拉伸强度 Tensile Strength | GB/T 1040 | 50mm/min | MPa | 18.2 |
| 断裂伸长率Elongation at break | GB/T 1040 | 50mm/min | % | 56.5 |
| 弯曲强度Flexural Strength | GB/T 9341 | 2mm/min | MPa | 25.4 |
| 弯曲模量Flexural Modulus | GB/T 9341 | 2mm/min | MPa | 1750 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 Izod Notched Impact | GB/T 1843 | 23℃,5.5J | kJ/m2 | 15.8 |
| 阻燃性能 Flame retardant | GB/T 8410 | 3.0mm | mm | 62 |
| 判定结论： | 合 格 |  |  |  |

检验者:                  审核者:                 检验专用章：

日  期：2025.12.15         日  期： 2025.12.15